2024年渭南市砖、砌块及混凝土路面砖产品质量监督抽查实施细则

渭南市检验检测研究院

二0二四年七月

渭南市砖、砌块及混凝土路面砖产品质量监督抽查实施细则

- 抽样方法

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。优先抽取符合产品标准规定的主要规格或生产量较大的规格。在企业的成品仓库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

在生产领域抽样时，抽样基数：烧结多孔砖、烧结空心砖和空心砌块、混凝土多孔砖产品每3.5～15万为一批，不足3.5万块按一批计，最低不小于5000块；混凝土路面砖同一类别、同一规格、同一强度等级，铺装面积3000m2为一批量，不足3000m2亦可按一批量计。在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

抽样数量：烧结多孔砖、烧结空心砖和空心砌块、混凝土多孔砖、混凝土路面砖各50块(30块为检验样品，20块为备用样品)。

- 检验依据

表1  检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 强度等级 | GB/T 2542-2012、GB/T 25779、 GB/T 28635 | ● |  |
| 2 | 泛霜 | GB/T 2542-2012 |  | ● |
| 3 | 石灰爆裂 | GB/T 2542-2012 |  | ● |
| 4 | 吸水率 | GB/T 28635 |  | ● |
| 5 | 最大吸水率 | GB/T 4111-2013 |  | ● |
| 6 | 放射性 | GB 6566-2010 | ● |  |
| 7 | 耐磨性 | GB/T 12988-2009 |  | ● |
| 8 | 防滑性能 | GB/T 28635 |  | ● |
| 备注 | a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |

注1：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

注2：表3所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保等重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3、判定规则

3.1依据标准

下凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 13544    烧结多孔砖和多孔砌块

GB/T 13545    烧结空心砖和空心砌块

GB/T 25779    承重混凝土多孔砖

GB/T 28635    混凝土路面砖

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和规范性文件

3.2判定原则

3.2.1  产品质量判定原则

砖和砌块产品质量单项合格判定细则见下表。

表2  砖和砌块产品质量单项合格判定细则表

| 序号 | 项目名称 | 样本大小 | 判定细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级 | 烧结多孔砖和多孔砌块、烧结空心砖和空心砌块为10块，承重混凝土多孔砖为5块，混凝土路面砖为10块。 | 平均值和标准值或最小值符合标准相应等级要求 |
| 2 | 泛霜 | 烧结多孔砖和多孔砌块、烧结空心砖和空心砌块为5块 | 每块均符合标准相关要求 |
| 3 | 石灰爆裂 | 烧结多孔砖和多孔砌块、烧结空心砖和空心砌块为5块 | 每块均符合标准相关要求 |
| 4 | 吸水率 | 混凝土路面砖为为5块 | 平均值符合标准相关要求 |
| 5 | 最大吸水率 | 承重混凝土多孔砖为3块 | 最大值符合标准相关要求 |
| 6 | 放射性 | 1kg | 按主体材料相关规定判定 |
| 7 | 耐磨性 | 混凝土路面砖为为5块 | 平均值符合标准相关要求 |
| 8 | 防滑性能 | 混凝土路面砖为为5块 | 平均值符合标准相关要求 |

3.2.2  综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。